Полосно-пропускающий  ВТСП фильтр для охлаждаемого радиометра 8 мм диапазона /устный/

Земляков К.Н.,  Вендик И.Б.,  Хайкин В.Б.

(1) Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет "ЛЭТИ", Россия

(2) Специальная астрофизическая обсерватория РАН, Россия

АБСТРАКТ

Применение низкобарьерных импедансно-согласованных детекторных диодов позволяет снизить коэффициент усиления  приемника 8 мм диапазона с полосой 15%-20% до 40-45 дБ. Температура системы такого неохлаждаемого приемника  на радиотелескопе РАТАН-600 при использовании современных MMIC МШУ  и широкополосных входных  переключателей с магнитной памятью составит 270-290 К на высоких  углах наблюдений. Дальнейшее существенное  уменьшение шумовой температуры приемника  достигается только его охлаждением до температуры 60 К, при которой ожидается  снижение тепловых шумов как усилителей, так и низкобарьерных детекторных диодов а в составе приемного модуля могут быть использованы  планарные полосовые фильтры на базе высокотемпературного сверхпроводника (ВТСП) с предельно низким уровнем потерь в полосе пропускания. Следует отметить, что современные криогенные системы замкнутого цикла данного уровня компактны,  надежны, экономичны и  не требуют обслуживания.

Сообщается о разработке полосно-пропускающего ВТСП фильтра 8 мм диапазона (32-38 ГГц)  на сапфировой подложке с двухсторонней пленкой YBCO толщиной 620 нм с ожидаемыми потерями 0.15 дБ при температуре 60 К, внеполосным подавлением более 40 дБ, коэффициентом отражения -15 дБ. Это позволит реализовать высокостабильный приемник с КУ=40 дБ, шумовой температурой 52 К при вкладе шумов детектора не более 20% и температурой системы не более 92 К на высоких углах наблюдений радиотелескопа РАТАН-600. Ожидаемая чувствительность приемника при температуре охлаждения  60 К составит 2.4 мК с1/2 в модуляционном режиме c опорной  крио-нагрузкой.  Приводятся расчетные характеристики (S-параметры) ВТСП фильтра 8 мм диапазона и его топология, а также результаты  измерения S-параметров теплого прототипа фильтра.

Работа выполняется при поддержке центра «Атом-Инновации».