# Изготовление печатных плат при помощи фоторезиста «POSITIV20» производства Германии или Бельгии.

## Два распространенных заблуждения:

- Изготовление фотошаблона на лазерном принтере. Лазерный принтер не дает требуемой оптической плотности, особенно это заметно на полигонах. Кроме того, он тянет пленку, поэтому при изготовлении двухсторонних плат не удается добиться хорошего совмещения слоев.

- Спектральная чувствительность фоторезиста «POSITIV20» максимальна в ультрафиолетовой области спектра. Это не так. Этот фоторезист к УФ излучению не чувствителен, проверено на спектрофотометре. Пик его спектральной чувствительности приходится на видимый свет, просто у него низкая светочувствительность, что позволяет работать с ним при фоновой освещенности.

## Оснастка.

- Сушильный шкаф. В домашних условиях можно использовать духовку бытовой электроплиты.

- Лампа для засветки. Лучше всего подходят светильники мощностью 500 – 1000 Вт, используемые фотографами.

- Кусок оргстекла толщиной 3-4 мм. Стекло должно быть свежее, без царапин. Размер стекла должен превышать размер изготавливаемой платы.

- Для изготовления двухсторонних печатных плат нужно изготовить 3 детали:

Рис.1. Высечка.		    Рис.2. Фишка.		Рис.3. Держатель платы.

Высечка изготавливается из стали в одном экземпляре, фишки в количестве 2-х штук – из латуни. Два держателя платы лучше всего изготовить из подходящего куска алюминиевого уголка, сделав двойной пропил ножовкой по металлу. Размеры А для высечки и фишек должны соответствовать размеру имеющегося у вас сверла. В моем случае А = 4,5 мм.

## Изготовление фотошаблонов.

Поскольку проблема металлизации отверстий не имеет простого решения, следует разводить плату так, чтобы детали, выводы которых потом будет невозможно пропаять с 2-х сторон, подключались только с доступной стороны.

После разводки платы (далее подразумевается использование ACCEL EDA) нужно для всех контактных площадок и переходных отверстий установить диаметр сверловки 0,4 мм. При сверлении вручную сверлами диаметром 0,7 – 0,9 мм такой размер точки обеспечит правильную центровку инструмента, кернение не потребуется.

Рисунок платы следует выводить на пленку так, чтобы он располагался на стороне, прикладываемой к текстолиту, то есть слой компонентов TOP выводится зеркально (mirrored), а слой проводников BOTTOM – впрямую.

Фотошаблоны нужно печатать на струйном принтере на специальной пленке. Идеальный результат получается на принтерах EPSON (я использую 760) при использовании оригинальной пленки “EPSON INK JET transparencies”. Эта пленка достаточно дорогая, но в некоторых компьютерных фирмах ее продают по листам. Практически такой же результат дает пленка “VERBATIUM”, хотя она вдвое дешевле. Хуже всего BASF – она с видимой текстурой, которая может давать дефекты на тонких проводниках. Кстати, хотя дешевые принтеры типа CANON дают меньшую контрастность фотошаблона, в итоге платы получаются не хуже.

При изготовлении 2-х сторонних плат:

Напечатанные шаблоны вырезаются из листа пленки так, чтобы с трех сторон до края платы оставалось примерно по 1 см, а с четвертой стороны (длинной) – порядка 2 см. На этой стороне будут располагаться отверстия для совмещения.

На столе, на белом листе бумаги, совмещаются шаблоны. Уложенные краской внутрь, они состыковываются так, чтобы были отчетливо видны белые отверстия в центре контактных площадок по всей площади платы. Затем шаблоны плотно прижимаются рукой, и высечкой просекаются два сквозных отверстия как показано на рисунке.

Для того, чтобы удостовериться в точности совмещения шаблонов, вставьте в отверстия фишки (рис.2) и проверьте пакет на просвет.

## Подготовка заготовки.

К предварительно вырезанному в размер шаблона куску стеклотекстолита приложите фотошаблон слоя компонентов TOP краской к меди и шариковой ручкой и обведите вырубленные отверстия. Накерните центры отверстий шилом. Сделать это с хорошей точностью трудно, поэтому лучше отверстия немного раздвинуть, тогда пленка будет слегка натягиваться и плотно прилегать к текстолиту. Если отверстия сдвинуть внутрь, пленка будет топорщиться “горбом”. Накерненные отверстия просверлите сверлом, диаметр которого соответствует диаметру фишек. Соберите “слоеный пирог” – пленка слоя проводников, плата, пленка слоя компонентов, скрепив все фишками. Глядя в торец платы можно оценить прилегание шаблонов к заготовке.

Сначала заготовка тщательно зачищается мокрой водостойкой шкуркой-нулевкой. Такую шкурку используют авто жестянщики, она продается. Ни в коем случае нельзя использовать шкурку на бумажной основе, она оставляет не удаляемую грязь в слое меди, и фоторезист не ложится.

Затем заготовка моется губкой со стиральным порошком. При этом заготовка удерживается за края, чтобы не оставить отпечатков пальцев на поверхности.

Заготовка тщательно промывается под струей холодной воды. Вода должна стекать равномерно, не оставляя островов. Это очень важно, если есть острова, то зачистку нужно повторить. Затем заготовка высушивается.

Для того, чтобы впоследствии фоторезист хорошо “натянулся” я обрабатываю плату дихлорэтаном. Дихлорэтан нужен чистый (лучше ОСЧ), его можно купить в фирмах, торгующих химреактивами. Литровой бутылки хватит на всю жизнь. В качестве тряпочки рекомендую использовать стерильный медицинский бинт – он не оставляет лохмотьев. Ни в коем случае нельзя использовать вату. Смочите кусок бинта дихлорэтаном и, аккуратно протрите заготовку, двигаясь в одном направлении к краю платы. Это позволит собрать с поверхности платы механические примеси, присутствующие в воде. Тщательно просмотрите поверхность заготовки при ярком освещении, здесь нет мелочей, поскольку любая пылинка даст дефект.

## Нанесение фоторезиста.

Самый тонкий момент во всем процессе. Главные враги успеха – пыль и грязь, поднимаемая потоком фоторезиста с поверхности стола.

Плату, обработанную дихлорэтаном, вставляют в пазы держателей (см. рис.3) короткими сторонами. Это делается для того, чтобы можно было нанести фоторезист сразу на обе стороны платы. Конструкцию устанавливают на чистую горизонтальную поверхность в месте, где нет прямой засветки, рассеянный свет не страшен.

Фоторезист надо наносить с расстояния 25-35 см, как при покраске автомобиля, за один проход по всей поверхности. Начать нужно в стороне от платы, а к плате подвести уже рабочую струю. Ни в коем случае не пытайтесь подправить картину вторым проходом, капли фоторезиста выбьют слой до меди. Не старайтесь получить толстый слой. В первый момент слой будет выглядеть как шагрень, но через минуту натянется. Не страшно, если в разных местах платы получится различная толщина светочувствительного слоя, важно, чтобы медь была закрыта полностью и слой выглядел глянцевым.

Переверните плату, взявшись за держатели и нанесите фоторезист на обратную сторону платы.

## Сушка фоторезиста.

Разогрейте сушильный шкаф до состояния, чтобы с трудом можно было удержать руку на его внутренней стенке (около 55С). Плата сушится в горизонтальном положении на держателях около 10 минут с открытой дверкой. Затем еще 5 – 7 минут с закрытой дверкой.

## Засветка.

Для засветки я использую фотографический софит «ФОТОН», в нем установлена галогеновая лампа мощностью 500 Вт. Он монтируется на высоте 20 – 25 см от поверхности стола.

Соберите “слоеный пирог” – пленка слоя проводников, плата, пленка слоя компонентов, скрепив все фишками. Пленки располагаются краской к плате.

Собранная конструкция кладется на кусок полиуретанового коврика для ванн так, чтобы фишки свисали с краю. Такой коврик имеет толщину около 8 мм и продается в хозяйственных магазинах. Сверху все закрывается куском оргстекла так, чтобы оно не залазило на фишки. Если плата “винтит”, то стекло следует прижать рамкой, хотя я в этом случае прижимаю руками, выгибая края. Плотному прижиму способствует коврик.

В моем случае время экспозиции одной стороны составляет 2 минуты. Для других типов ламп придется подбирать экспериментально.

## Проявление.

Проявление осуществляется в 0,7% растворе NaOH – каустика. Он должен быть чистым – без поверхностно-активных веществ. Лучше всего приобрести в фирме, торгующей химреактивами, стоит он копейки. Приготовленный раствор работает долго, я использую месяцами, даже после того, как он приобретает насыщенный грязно-зеленый цвет. В качестве емкости для проявки, а, затем, и травления, удобно использовать пластмассовый ящик для фруктов, пара таких есть в любом бытовом холодильнике. Он потом отмывается без труда.

Правильно засвеченная плата проявляется в течение пары минут, причем рисунок в виде желтоватой картинки появляется в первые же секунды после погружения платы в раствор.

После того, как медь вскроется, проведите по поверхности платы куском мягкого поролона, это удалит вуаль фоторезиста, иногда остающуюся на меди. Кстати, правильно засвеченная плата не боится передержки в растворе, я оставлял на ночь, и картинка осталась цела.

Промойте плату под струей холодной воды и высушите.

Внимательно просмотрите плату, если картинка имеет дефекты, ее можно отретушировать при помощи зубочистки и пасты от шариковой авторучки.

## Травление.

Для травления я использую раствор 35% HCl – соляной кислоты: 200 мл на 770 мл дистиллированной воды. В раствор добавляю немного концентрированной перекиси водорода, она недорого продается в аптеках под названием пергидроль. Перекиси должно быть столько, чтобы кусочек фольгированного текстолита, погруженный в раствор, сразу же приобретал кирпичный цвет. При избытке перекиси текстолит сильно “газит. Травление идет быстро в подогретом до 50С растворе, выше не стоит, появятся дефекты на фоторезисте, особенно на полигонах.

Чтобы плата не касалась дна емкости, проденьте в отверстие для фишек кусок стальной проволоки, и, держа ее рукой, покачивайте плату. Перемешивание значительно ускоряет процесс травления. Как правило, открытая медь полностью стравливается за 5-10 минут.

Травление нужно проводить под тягой или в хорошо проветриваемом помещении.

Приготовленный раствор можно использовать многократно, добавляя перекись.

Вытравленную плату промойте под струей холодной воды. Удалите фоторезист тряпочкой, смоченной в ацетоне.

Не нужно пытаться лудить плату паяльником, с большой долей вероятности она будет повреждена. Лучше сразу же покрыть ее флюсом SL30 в аэрозольной упаковке. Потом она хорошо паяется и медь не темнеет со временем. Флюс, как правило, продается там же, где и фоторезист.